## Slide 1: formulációk és tenzidek dr. Bohus Péter

## Slide 2
formulációk és tenzidek

## Slide 3: formulálás

## Slide 4
n components are in formulation, the nature and concentration of these components determine and influence the properties of the mixture
experimental design – mixture design
science and art
formulation chemistry

## Slide 5
nagy hatékonyságú felületaktív anyagok és/vagy polimerek alkalmazása
minőség javítása és a teljesitőképesség fokozása
  kristálynövekedés gátlás
  könnyű diszpergálhatóság
  jobb kompatibilitás
jó ökotoxikológiai tulajdonságok, kisebb környezeti terhelés
  veszélyes komponensek mellőzése, használatuk csökkentése
  vizes rendszerek alkalmazása
  pormentes granulátum előállítása
  porok vízoldható fóliába történő csomagolása
  mikrokapszulázás
trendek a növényvédőszerek formálási kémiájában

## Slide 6
environmental impacts
safer for humans
higher efficency
influence MRL (Max Residue Level)
controlled release, capsulation
improved quality
high loading, more concentrated compositions
trends and drivers in formulation chemistry and delivery technology

## Slide 7
nonylphenol derivatives
N-methyl pyrrolidone
keton solvents (cyclohexanon, isoforone)
aromatic C9 solvents: use naphthalene depleted versions
high volatile and/or low flash point solvents
rhodamin B colorant
Tallow amine ethoxylates (request of substitution due to fish toxicity)
hazard components to be replaced or limitation of their application

## Slide 8
solubilised lipophilic active ingredient in aqueous phase
microemulsions
nanosuspensions (nucleation technology route)
molecular capsulation (cyclodextrin as carrier)
nanocapsulations (liposomes)
challenges:
  preparation and stabilisation
  efficacy and phytotoxicity (adjuvancy: effect of nano-size)
nanotechnology: systems containing nanoparticles

## Slide 9
formálás célja: a szükséges hatóanyag mennyiséget egyenletesen eloszlatva célba jutassuk valamilyen alkalmazási módszerrel
célterület: talaj, levél, mag (postharvest: gyümölcs)
alkalmazási módszer: folyadék, por vagy granulátum kijuttatása
hatóanyag tulajdonságai
formatípus

## Slide 10
permetezés
nedves csávázás
ködképzés, aeroszol
folyadék kijuttatás

## Slide 11
higítandó vagy használatra kész (ready to use) termék
megjelenés: egy fázisból vagy több fázisból álló készítmény
halmazállapot: szilárd vagy folyékony készítmény
hatóanyagok száma szerint: straight (egy hatóanyag) vagy kombináció
hatóanyag felszabadulás (release): slow release, controlled release, immediate/conventional release
tartalmaz hatásfokozót (adjuváns) vagy nem tartalmaz
osztályozás

## Slide 12
folyékony készítmények
két diszpergált fázist tartalmazók
egy diszpergált fázist tartalmazók
oldatok és nano-rendszerek
SL
SC
SE
EC
DC
ME
MEC
OD
FS
CS
EW
EO
ZC
ZE
ZW

## Slide 13
permetlé készítéséhez alkalmas szerformák
szilárd készítmények
SG, WG (WDG, DF)
WP
folyékony készítmények
oldatok, diszperziók

## Slide 14
hatóanyagot inert komponensekkel összekeverve kémiailag és fizikailag stabil terméket állítunk elő
ha n számú komponens van a termékben, akkor ahol xi az i-dik komponens tömegtörtje (koncentrációja)
mixture chemistry

## Slide 15: tenzidek - bevezetés

## Slide 16
angol műszó
német műszó
felületaktív anyag (surface active agent)
surfactant
tenzid

## Slide 17
surfactant
surface active agent (tenzid): adszorbeálódik határfelületen
micellákat (asszociátikumokat) képez
amfifil szerkezete van: hidrofil és hidrofób szegmensre oszthatóak fel a molekulák

## Slide 18
sematikus ábrázolás

## Slide 19
orientáció határfelületen

## Slide 20
egy lehetséges micella: gömb alak

## Slide 21
tenzid vizes oldata

## Slide 22
surfactant aggregates

## Slide 23
critical micelle concentration

## Slide 24
solution properties

## Slide 25
solubilization
spontaneous transfer of a compound insoluble in the bulk solvent into solution due to incorporation into the surfactant micelles

## Slide 26
solubility effects
solubility of a poorly soluble compound increases as a result of solubilization in the micelles

## Slide 27
no wetting
incomplete wetting
complete wetting
Ө = 0°
Ө < 90°
Ө = 90°
Ө > 90°
Ө = 180°
γ s– γsL< 0
γ s – γsL ≈ 0
γ s – γsL > 0

## Slide 28
nedvesedés, kapillaritás

## Slide 29
CMC befolyásolása

## Slide 30
a tenzid szerkezete hogyan befolyásolja a CMC-t

## Slide 31: tenzidek - bővebben

## Slide 32: osztályozás
természetben előforduló vagy szintetizált
polimer (makromolekula) felépitésű vagy nem (adszorpciós viselkedés)
funkció szerint: nedvesítőszer, diszpergálószer, emulgátor, szolubilizáló
alkalmazási cél szerint: funkcionális hatás közvetlen érvényesítése és/vagy hatásfokozás (a biológiai hatás elősegítése)
hidrofób csoport vázában a szénatomon kívül milyen atomok szerepelnek
hidrofil csoport, szegmens mit csinál vizben: disszociál vagy nem disszociál ionokra

## Slide 33: hidrofób csoport váza
C és H atomok
C, H és N atomok
C és F atomok (H atomok helyett)
Si atomot tartalmazó hidrófób váz

## Slide 34: hidrofil csoport szolvatálódása vizben
  1) nem disszociál: nem-ionos (non-ionic)
  2) disszociál: ionos: disszociációt követően a hidrofób részhez kapcsolodó hidrofil csoport negativ töltésű vagy pozitiv töltésű vagy esetleg negativ és pozitiv részre tagolodik
  3) extended: tartalmaz nem disszociálódó és disszociálódó hidrofil csoportot(csoportokat ) egyaránt

## Slide 35: ionos surfactant
anionosak (anionic)
kationosak (cationic)
amfoter (amphoteric, zwitterionic)

## Slide 38: Classification of Surfactants
Anionic
Cationic
Zwitterionic
Nonionic
Sodium dodecylsulfonate
Cetylpyridinium bromide
Dipalmitoylphosphatidylcholine (lecithin)
Polyoxyethylene(4) lauryl ether (Brij 30)
Notes: You will find many other examples of amphiphilic surfactants in the recommended literature

## Slide 39: példa az amfoter tenzidre: adjuváns glyphosate ipa oldatokhoz alkyl betaine
Cocoamidopropyl betaine

## Slide 40: anionos tenzidek

## Slide 41: anionos tenzidek
karboxilátok, sarcosinátok , ethoxycarboxylates
szulfátok, ethoxysulfates
szulfonátok
foszfátok, ethoxyfosfates
szulfoszuccinátok
taurátok
isothionátok

## Slide 42: karboxilátok
zsírsavakból készített szappanok , az alkáli-sók jól oldódnak vízben
A kalcium és magnézium sók rosszul oldódnak vízben (magas keménységű vizekben kicsapódás tapasztalható
Citromsavas származékok extended típusként alkalmazást nyernek (nedvesítőszerek)

## Slide 43: sulfates, ethersulfates
Laurylsulfate sodium salt: wetting agent, WP,WG, esetleg SC, hátránya: erősen habzik Emulson AG/LS
Lauryl ether sulfate sodium (EO 2 vagy 3): weetingagent, built-in adjuváns glyfosinate SL-hez
Tristyrylphenol ethoxylate sulfate (extended): Emulson AG/TRSS (ammonium só: sulfamic savval készül), pH erősen savas

## Slide 44: Sulfonates
C-S kötés
Hidrofób váz: aromatic ring-t tartalmazó
  Lignosulfonates: diszpergálószerek (WP,WG)
  Naftalinsulfonates: wetting agent Madeol AG/PWA
  Naftalin illetve alkylnaphthalene sulfonates condensated with formaldehyde (Madeol AG/OR95, Madeol AG/WA90, Madeol MW
  Alkylbenzene sulfonic acid and salts: sodium salt wetting agent, calcium salt emulsifier, aminsó: emulsifier
    Alkyl csoport lauryl, dodecyl, tetrapropylene lánc
    Linerási biodegrábilisabb mint az elágazó
    Különbözó oldószerek: n-butanol, i-butanol, n-octanol, i-octanol

## Slide 45: egyéb szulfonátok
olefin-sulfonates: nedvesítőszerek

## Slide 46: foszfátok (foszfátészterek)
extended foszfátok
  nonilfenol etoxilátumból készülő foszfátok
  tistirilfenol etoxilátumból készülő foszfátok
    emulgátor: Emulson AG/TRSA (savforma)
    diszpergálószer: Emulson AG/TRST (TEA só), Emulson AG/TRSK (K só)
  alkohol etoxilátumból készülő foszfátok:
    emulgátorok: Rolfen 12/13/300 (emulgátor ásványi olaj emulgálásához)
    kompatibilitás fokozók, diszpergálószerek

## Slide 47: foszfátok kémiája
foszforsavval vagy fosforpentoxiddal történő észterezés
a foszfatáló komponens mennyisége változtatásával a mono-, di- és trifoszfát aránya változik a végtermékben
a trifoszfát nem-ionos tenzid, a mono- és di-foszfát anionos tenzid

## Slide 48: nem-ionos tenzidek

## Slide 49: nem-ionos felületaktív anyagok
alkoxy csoportot nem tartalmazó észterek: cukormolekula észterkötésben
alkyl polyglucosides (APG): glükóz-származékok, éterkötésben a cukormolekula
polyglycerol termékek
alkoxilátumok (etoxilátumok, propoxilátumok stb.)

## Slide 50: etilénoxid, oxirán
etoxilálási fok: átlagos etoxilálás mértéke, különböző nagyságú molekulák >> azonos CAS szám
növekvő etoxilálási fok > növekszik a vízoldhatóság, növekszik a CLOUD point
HLB

## Slide 51: propilénoxid, oxirán-metil
hidrofóbitást növeli
EO/PO kondenzátumok:
  block-polimerek
  poloxamerek
  random polimerek (micellaképződés „fékezett”)
  Emulson AG/104
  Emulson AG/105
  Chimipal PE 403
  Emulson AG/TRS204
  Emulson AG/TRS204N

## Slide 52: D-sorbitol (C6H14O6)

## Slide 55: polimer tenzidek

## Slide 56: definitions
amphiphatic molecule characterised by repetitive, identical monomeric units
molecular weight MW > 1000 g/mole
solution shows interfacial surface tension changes, surface potential modifications, interfacial phase rheology

## Slide 57: traditional surfactants and polymeric surfactants
main difference with monomeric surfactants (traditional):
slower micellisation
stronger interfacial adsorption
hence are excellent stabilisers

## Slide 58: types of synthetic polymeric substances
homopolymers
copolymers
A-B block copolymers
A-B-A block copolymers
(BAn) graft copolymers
random copolymers

## Slide 59: structural units in surfactant molecules
hydrophil/hydrophobe or lipophobe/lipophil parts
anchoring chain and solubilising chain built from monomeric units
charged and uncharged molecules (ionic and non-ionic molecules)

## Slide 60: polymeric structure: repetitive units in anchoring chain
multiple anchoring points at interface
strong steric and/or electrostatic barrier against coalescence (in emulsion) or coagulation (in suspension)
better or fully coverage on surface represents more irreversible adsorption layers

## Slide 61: properties of adsorption layers of polymers
at lower concentration
  flat-on adsorption
  adsorption layers have high concentration and low thickness
at higher concentration
  tails-trains-loops adsorption
  adsorption layer becomes thicker and less concentrated
increase in interfacial viscosity

## Slide 62: some functions of polymeric substance in formulations
in liquid fomulations (SC, SE, EW)
  dispersing agent/emulsifier
  crystal growth inhibitor
  thickening agent
  in order to
  improve suspensibility or emulsion stability
  improve storage stability
  prevent sedimentation/separation
  avoid the formation of dilatant sediment

## Slide 63: some functions of polymeric substance in formulations
in solid formulations (WG, WP)
  dispersing agent
  binder, agglomeration agent
for solid formulations (WG, WP)
  dispersing agent
  binder, agglomeration agent
  water soluble bags

## Slide 64: other applications
seed treatment formulations
  filming, coating agent
anti-drift properties for sprayable formulations
rainfastness
compatibility agent

## Slide 65: natural and synthetic products
natural polymers based on polysaccharides
polyelectrolytes based on lignins
polyelectrolytes based on naphthalene sulfonates (or alkylnaphthalene sulfonates)
fully synthetic polymers

## Slide 66: typically low condensation degree products
naphthalene derivates
methylnaphthalene derivates
cresol derivates
condensation degree: 2-10
sulfonation degree is similar to condensation degree, condensation with formaldehyde, products always contain sodium sulfate

## Slide 67: other polyelectrolytes
having aromatic rings
  lignin sulfonates (sodium, calcium or ammonium salts)
  modified lignin sulfonates
without aromatic rings
  acrylates
  modified acrylates

## Slide 68: anchoring groups, points for hydrophobe interactions
groups containing delocalised electrons (conjugated double bounds...)
  aromatic rings
groups not containing delocalised electrons

## Slide 69: A-B-A block polymeric compounds
Atlox 4912 is 12-Hydroxystearic acid, polyethylene glycol copolymer (CAS Reg. No. 70142-34-6), with a minimum number average molecular weight (in amu) 5,000. This product is EPA approved (40 CFR 180.1001 (c) and (e) )

## Slide 70: SORBITAN: (3S)-2-(1,2-Dihydroxyethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol